|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ 5915-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры Hexagon nuts, product grade B. Construction and dimensions Постановлением Государственного комитета стандартов мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 18 февраля 1970 г. № 178 срок введения установлен с 01.07.72 в части размера «под ключ» S= 16, 18, 21, 34 мм с 01.01.91 *Переиздание (август 1985 г.) и Изменениями № 2 3 4 5 утвержденными в феврале 1974 г. марте 1981 г. июне 1983 г. мае 1985 г. (ИУС № 3-74 6-81 11-83 8-85). Внесено изм. № 6 и 7 (ИУС 6-89, ИУС 9-95). 1. Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 16 до 48 мм. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3683-82. (Измененная редакция Изм. № 4). 2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Номинальный размер резьбы d 16 2 25 3 (35) 4 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 Шаг Крупный 035 040 045 050 060 070 080 1 125 15 175 2 2 25 25 25 3 3 35 4 45 5 резьбы Мелкий - - - - - - - - 1 125 125 15 15 15 15 15 2 2 2 3 3 3 Размер «под ключ» S 32 40 50 55 6 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75 Диаметр описанной окружности е не менее 33 42 53 59 64 75 86 109 142 176 199 228 262 296 330 373 396 452 509 608 713 826 da не менее 16 2 25 3 35 4 5 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 27 30 36 42 48 не более 184 230 29 345 400 460 575 675 875 108 130 151 173 194 216 238 259 292 324 389 454 518 dw не менее 29 36 45 50 54 63 72 90 117 145 165 192 220 248 277 314 332 380 427 511 599 694 hw не более 02 02 03 04 04 04 05 05 06 06 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 не менее 010 010 010 015 015 015 015 015 015 015 015 015 020 020 020 020 020 020 020 020 025 025 Высота m 13 16 20 24 28 32 47 52 68 84 108 128 148 164 18 198 215 236 256 31 34 38 Примечания. 1. Размеры гаек заключенные в скобки применять не рекомендуется. 2. Допускается изготавливать гайки с размерами указанными в приложении 2. (Измененная редакция, Изм. № 6 ). 3. Допускается изготовление гаек с номинальной высотой m не менее 08 и предельными отклонениями по ГОСТ 1759.1-82 при условии соблюдения требований ГОСТ 1759.5-87. (Измененная редакция, Изм. № 6). Пример условного обозначения гайки исполнения 1 диаметром резьбы d=12 мм с размером «под ключ» S= 18 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н класса прочности 5 без покрытия Гайка М12-6Н.5 (S18) ГОСТ 5915-70 То же исполнения 2 с размером «под ключ»S= 19 мм с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н класса прочности 12 из стали марки 40Х с покрытием 01 толщиной 6 мкм Гайка 2М12125-6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70 (Измененная редакция Изм. № 2 3 4 5, 7). 3. Резьба по ГОСТ 24705-81. (Измененная редакция Изм. № 2 4). 3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля-по ГОСТ 1759.1-82. 3б. Допустимые дефекты поверхностей гаек и методы контроля-по ГОСТ 1759.3-83. 3а 3б. (Введены дополнительно Изм. № 5). 4. (Исключен Изм. №5). 5. Технические требования-по ГОСТ 1759.0-87. (Измененная редакция, Изм. № 6). 6. (Исключен Изм. № 2). 7. Масса гаек указана в приложении 1. 8. (Исключен Изм. № 4). ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Масса стальных гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы Номинальный диаметр резьбы d мм Теоретическая масса 1000 шт. гаек кг 16 0074 2 0141 25 0272 3 0377 35 0497 4 0800 5 1440 6 2573 8 5548 10 10220 12 15670 14 25330 16 37610 18 53270 20 71440 22 103150 24 122870 27 175280 30 242540 36 416780 42 623880 48 956200 Для определения массы гаек из других материалов величины массы указанные в таблице следует умножить на коэффициенты 0356-для алюминиевого сплава 1080-для латуни. (Измененная редакция, Изм. № 6). ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное мм Номинальный диаметр резьбы d 10 12 14 22 Размер «под ключ» S 17 19 22 32 Диаметр описанной окружности е не менее 187 209 239 350 dw не менее 155 172 201 295 Теоретическая масса 1000 шт. Гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы кг 1206 1840 2891 8567 (Измененная редакция, Изм. № 7) |  |
| --- | --- | --- |